Area Drain Profil 30R

| Rinne ohne Innengefälle |  |
| --- | --- |
| Belastungsklasse | E |
| Außenabmessungen | 36/50 x 57 cm |
| Schlitzweite | 2 cm |
| Gerinneabmessungen | Ø 30 cm |
| Abflussquerschnitt | 706 cm² |
| Baulänge Standardrinne | 4,00 m |
| Gewicht Standardrinne | ca. 1,7 t |

Draufsicht

13											DIN EN 1433

DIN 19580

Stand 06/22

DIN EN 1433								NB 1794